TP 5 Essai de torsion

1 – Détermination du module d’élasticité transversale G

Caractéristiques de l'éprouvette

Matière : Laiton

Symbole : UZ 39

Diamètre D : 6 mm

Longueur tordue L1: 81 mm

Calcul du moment quadratique

IG = ( D4) / 32 = *64 / 32 = 127,23 mm4

Caractéristiques du torsiomètre

Longueur de mesure pour α2 : 50 mm (nous avons pris la distance entre les centres des 2 vis de serrage du torsiomètre)

∆D= 0,02 mm (incertitude de lecture du pied à coulisse)

ln IG = ln ( D4 ) – ln 32

d’où ∆ IG/ IG =4* ∆ D/ D=1,3%

IG =  127.23 ± 1.70 mm4

∆L1=0,5 mm =∆L2 (incertitude de lecture de la règle= une demi graduation)

Calcul de  maxi

 = Mt / (IG / )		avec  = D / 2 = 3

i = 3 Mti / 127,23.10-3	avec i allant de 1 à 10

Le résultat sera en Mpa.

Mt = 0,1 N.m (incertitude de lecture du moment de torsion)

Ainsi par la méthode logarithmique on trouve :

/ = Mt/Mt + IG/IG

Calcul de G

On a G = Mt / ( IG)	avec  = Da / L		a1 = 0,1 °

a2 = 0,001 rad

Mt = 0,1 N.m

- Pour Ga1:

(il faut convertir a1 en radians)

L1 = 81 mm

Ga1 = (Mt L1 *180) / (IG a1 )

Ga1 = (Mt * 14580) / (127,23 a1 )

- Pour Ga2:

L2 = 50 mm

Ga2 = (Mt L2) / (IG a2)

Ga2= (50* Mt) / (127,23 a2)

Incertitude de G

ln Ga1 = ln Mt – ln a1 – ln IG

ln Ga2 = ln Mt – ln a2 – ln IG

D’où 	    ∆ Ga1/ Ga1 = ∆ Mt / Mt + ∆ a1 / a1 + ∆ IG / IG

∆ Ga2/ Ga2 = ∆ Mt / Mt + ∆ a2 / a2 + ∆ IG / IG

##### Détermination graphique de G

α1 variant régulièrement de 0° à 10°, nous observons que les courbes Mt=f(alpha) sont des droites qui théoriquement devraient passer par l’origine. Les imprécisions sur les appareils étant nombreuses, l’éprouvette n’étant pas parfaitement pure, l’étude expérimentale nous fournit 2 courbes qui sont des droites mais qui ne passent pas par l’origine.

Par extrapolation linéaire, on obtient 2 « bons » coefficients de corrélation linéaire (0,9862 pour α 1 et 0,9747 pour α2).

On sait que :	Mt = a α 	avec α en radians

or a = G*IG/L

donc on a : G = a*L / IG  et  G/G = IG/IG + L/L

- Pour α 1, on a : a = 49,73 donc G = 31660 ± 814 MPa

- Pour α2, on a : a =  87,95 donc G = 34563 ±1153 MPa

Tableau de détermination du module d’élasticité transversale G:

| Mesure n° | alpha1(°) | alpha1 (10-3rad) | alpha2 (10-3rad) | Mt (Nm) | Tau | G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pour alpha1rad | pour alpha2rad |
| 1 | 0,5 | 8,7 | 3,2 | 0,4 | 9,4 | 27379 | 49122 |
| 2 | 1 | 17,5 | 6 | 0,8 | 18,9 | 27379 | 52397 |
| 3 | 1,5 | 26,2 | 13,8 | 1,2 | 28,3 | 27379 | 34172 |
| 4 | 2 | 34,9 | 17 | 1,6 | 37,7 | 27379 | 36986 |
| 5 | 2,5 | 43,6 | 22 | 2,1 | 49,5 | 28748 | 37511 |
| 6 | 3 | 52,4 | 27 | 2,4 | 56,6 | 27379 | 34931 |
| 7 | 3,5 | 61,1 | 32 | 3 | 70,7 | 29335 | 36841 |
| 8 | 4 | 69,8 | 37 | 3,4 | 80,2 | 29090 | 36111 |
| 9 | 4,5 | 78,5 | 42 | 3,8 | 89,6 | 28900 | 35555 |
| 10 | 5 | 87,3 | 47 | 4,3 | 101,4 | 29433 | 35953 |
|  |  |  |  | moyenne |  | 28240,1 | 38957,9 |
|  |  |  |  | écart type |  | 928 | 6344 |
|  |  |  |  | valeur expérimentale |  | 31660 | 34563 |

On remarque que pour α1 et α2, notre mesure est trop éloignée pour correspondre à la valeur moyenne calculée. Ceci est en partie dû au manque de précision de l’appareil de mesure, ce qui nous a empêché d’avoir des mesures précises pour les valeurs de α  proche de 0. C’est sûrement pour cette raison que nos valeurs ne sont pas linéaires.

2 – Poursuite de l’essai jusqu’à rupture

On va maintenant poursuivre l’essai de torsion jusqu’à la rupture, on obtient le tableau de valeurs suivant :

| nb de tours |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 1 | 5,5 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| Mt (N.m) | 4,8 | 5,4 | 10,8 | 11,8 | 12,2 | 12,4 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 |
| 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 |
| 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 | 246 | 258 | 270 | 282 | 294 | 306 |
| 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15 | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,4 |
| 60 | 65 | 70 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 143 |  |  |
| 318 | 330 | 342 | 354 | 366 | 378 | 390 | 402 | 414 | 426 | 438 | 450 |  |  |
| 15,6 | 15,7 | 15,8 | 16 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | rupture |  |  |

La courbe Mt = f(alpha1) ci-dessous présente plusieurs particularités. On observe qu’elle est composée d’une première partie droite qui représente le domaine des déformations élastiques puis d’une seconde partie incurvée. Elle correspond en fait aux déformations plastiques permanentes, ce qui signifie que l’on a dépassé le domaine élastique du matériau et qu’il a définitivement perdu ces propriétés mécaniques de départ. Une fois la limite de plasticité atteinte, le moment décroît jusqu’à la rupture de l’éprouvette. C’est ce qu’on appelle le phénomène de striction pour des déformations linéiques.

Enfin on peut faire une analogie entre les courbes de traction pure et de torsion car elles sont composées des mêmes caractéristiques.

Conclusion

Au cours de ce T.P, on a pu vérifier les différentes lois de la mécanique liant les contraintes aux déformations. On a mis en évidence l’existence d’une nouvelle constante des matériaux: le module de Coulomb G. L’essai de déformation jusqu’à la rupture nous a enfin permis de souligner l’analogie entre les phénomènes que sont la traction pure et la torsion pure.