Essai de torsion

Caractéristiques de l'éprouvette

Matière : Acier

Diamètre D1 : 6 mm ± 0.1 mm

Longueur tordue L1 : 76 mm ± 0.5 mm

Moment quadratique I : 127,23 mm4

Caractéristiques du torsiomètre

Longueur tordue L2 : 50 mm ± 0.5 mm

Détermination du module G

Après avoir relevé les mesures de Mt (le moment de torsion) et α2 en fonction de α1, nous avons rassemblé toutes les données à l'aide du tableur Excel et calculé la contrainte τ maximale subie par l'éprouvette : τ = Mt / (I/ρ)  où ρ est le rayon de contrainte maximum, dans le cas de notre éprouvette, ρ vaut donc 3 mm.

Nous avons aussi porté dans le tableau la valeur de l'angle unitaire de déformation θ.

Dans le cas de l'éprouvette, on a θ1 = α1/L1

Dans le cas du torsiomètre, on a θ2 = α2/L2

Ces valeurs nous permettent de calculer les modules d'élasticité transversale G1 de l'éprouvette et G2 du torsiomètre, d'après la formule G = Mt / (I .θ), issue du cours sur la torsion.

Ainsi : G1= Mt / (I .θ1)

G2= Mt/  (I. θ2)

Après avoir rentré les données et les formules énoncées ci-dessus, nous obtenons les résultats suivants rassemblés dans un tableau.

| α1(°) | α1(rad) | α2(rad) | Mt(N.mm) | τ maxi (MPa) | θ1(mm^-1) | θ2(mm^-1) | G1(MPa) | G2(MPa) | ΔG1(MPa) | ΔG2(MPa) | ΔG1/G1 | ΔG2/G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01745329 | 0,005 | 2000 | 47,1570202 | 0,00022965 | 0,0001 | 68448,0885 | 157190,067 | 195,245611 | -10229,7087 | 0,00285246 | -0,0650786 |
| 2 | 0,03490659 | 0,013 | 3550 | 83,7037108 | 0,0004593 | 0,00026 | 60747,6785 | 107312,45 | 380,336021 | -1551,26869 | 0,00626091 | -0,01445563 |
| 3 | 0,05235988 | 0,021 | 5000 | 117,89255 | 0,00068895 | 0,00042 | 57040,0738 | 93565,5162 | 396,488733 | -363,793847 | 0,00695106 | -0,00388812 |
| 4 | 0,06981317 | 0,029 | 6750 | 159,154943 | 0,00091859 | 0,00058 | 57753,0747 | 91468,3581 | 389,589958 | 7,99735876 | 0,00674579 | 8,7433E-05 |
| 5 | 0,08726646 | 0,038 | 8600 | 202,775187 | 0,00114824 | 0,00076 | 58865,3561 | 88936,4854 | 387,612351 | 229,230564 | 0,00658473 | 0,00257746 |
| 6 | 0,10471976 | 0,047 | 10600 | 249,932207 | 0,00137789 | 0,00094 | 60462,4782 | 88628,4422 | 389,540712 | 354,521588 | 0,00644269 | 0,00400009 |
| 7 | 0,12217305 | 0,057 | 12750 | 300,626004 | 0,00160754 | 0,00114 | 62336,652 | 87902,3402 | 394,551441 | 445,756615 | 0,00632937 | 0,00507104 |
| 8 | 0,13962634 | 0,068 | 14900 | 351,3198 | 0,00183719 | 0,00136 | 63742,2824 | 86107,7942 | 399,987336 | 510,117081 | 0,00627507 | 0,00592417 |
| 9 | 0,15707963 | 0,079 | 16750 | 394,940044 | 0,00206684 | 0,00158 | 63694,749 | 83320,6844 | 401,425207 | 548,030609 | 0,00630233 | 0,00657737 |
| 10 | 0,17453293 | 0,091 | 18200 | 429,128884 | 0,00229649 | 0,00182 | 62287,7605 | 78595,0336 | 397,571321 | 563,852735 | 0,00638282 | 0,00717415 |

Voici la formule du calcul d'incertitude:

dG =  L / (α .I) dMt  +  Mt / (α .I) dL  -  Mt . L / (α .I2) dI  - Mt . L / (α2 .I) dα

On a :   dα=0,5.10-3 rad

dMt=0.05 N.m

dI=10-3 mm4

dL=0.5 mm

Détermination graphique de G

En traçant Mt en fonction de α1 et α2, on a déduit une valeur graphique de G1 et G2 en calculant la pente de la droite obtenue (en effet , Mt= G . I . (α/L) )

Pour ce graphique, G1 vaut 63822 MPa.

Pour ce graphique, la valeur de G2 obtenue est 77060 MPa.

Commentaires

Les mesures de G1 semblent cohérentes, à la fois par la méthode graphique et par le calcul.

Pour G2, le calcul nous donne un large éventail de valeurs donc est inefficace. Alors que la méthode graphique nous donne une valeur fiable(car la courbe construite à partir des valeurs expérimentales est une droite).

Poursuite de l'essai jusqu'à rupture

Après les mesures nous ayant permis de déterminer les modules G1 et G2, nous avons poursuivi l'essai jusqu'à rupture. L'éprouvette s'est rompue après 26 tours de manivelle.