# COEFFICIENT DE POISSON

Dans cette partie du partie du TP, nous allons déterminer le coefficient de Poisson d'une poutre en alliage d'Aluminium: AU4G (duralium). Ce coefficient eest normalement mesuré lors d'un essai de traction d'un échantillon.

Toutefois, dans notre cas, nous allons mettre en œuvre la flexion plane simple de la poutre. Nous disposons pour cela, de deux jauges qui mesureront les déformations. La poutre ayant une section droite symétrique, une jauge mesurera les déformations dans la direction longitudinale et l'autre dans la direction transversale.

I. Mesure des déformations :

En suivant le protocole décrit dans le polycopié de TP, nous avons pu relever les valeurs suivantes:

|  | Déformation (µm/m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Longitudinale | Transversale |
| ## Valeur initiale | 5000 | 4086 |
| Valeur finale | 6190 | 4486 |
| Différence | 1190 | 400 |

II. Calcul du coefficient de Poisson sans correction :

La valeur du coefficient de Poisson peut être calculée en effectuant le rapport de la déformation transversale par la déformation longitudinale.

D'où:  ν=εa'εt',

si on note ε't la déformation longitudinale et ε'a la déformation transversale.

Par suite:   ν=4001190 , c'est-à-dire: ν=0,336.

Si on se réfère, aux annexes du polycopié du cours de MQ01, on peut noter que la valeur théorique du coefficient de Poisson d'un allaige AU4G a pour valeur : ν=0,33. La valeur que nous trouvons est donc cohérente avec la réalité.

Cependant, les jauges, par leur conception entraînent des erreurs de mesures. Nous allons tenter d'évaluer ces erreurs dans la partie suivante.

III. Déformations corrigées :

Afin d'évaluer plus précisement la valeur du coefficient de Poisson, il est nécessaire d'effectuer une correction "d'effet transversal". En effet, les jauges sont conçues pour être surtout sensibles aux déformations suivant la direction des brins de leur grille. Cependant, de part la présence des boucles reliant les brins, les jauges sont également légèrement sensibles aus déformations suivant leur direction transversale.

Ainsi, la jauge disposée dans la direction longitudinale enregistre également une partie des déformations transversales. et vice-versa, la jauge transversale mesure une partie des déformations longitudinales.

Afin de calculer la correction à apporter à nos mesures, nous disposons de deux méthodes. La première utilise l'abaque fournit dans le polycopié de TP et l'autre utilise un raisonnement calculatoire.

1 - Résolution analytique :

En suivant la démonstration fournie dans le polycopié de TP, nous obtenons le système d'équations suivant:

εa'=εa+kt×εt1−kt×ν0

avec:	ε'a et ε't : déformations mesurées ;

εa et εt : déformations corrigées ;

kt : sensibilité de la jauge à l'effet transversal: kt = 0,4%±0,5%

ν0 :  coefficient de Poisson théorique:  ν0 = 0,33.

On obtient alors les équations suivantes:

εt=1−kt×ν0×εt'−kt×εa'1−kt2  .

soit: εt=1−0,4100×0,33×1190−0,4100×4001−0,41002εt=1186,9 .

Quand les applications numériques sont réalisées, on peut rassembler les résultats dans le tableau suivant:

|  | Avant correction | Après Correction | Ecart relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Déformation longitudinale (µm/m) | 1190 | 1186,9 | 0,26% |
| Déformation transversale (µm/m) | 400 | 394,7 | 1,32% |
| Coefficient de Poisson | 0,336 | 0,333 | 1,06% |

On remarque dans ce tableau que l'écart entre la valeur corrigée et la valeur mesurée est bien plus important pour la jauge transversale.

On peut comprendre ce phénomène par le fait que la déformation longitudinale est bien plus importante (environ trois fois plus) que la déformation transversale. Ainsi, les déformations enregistrées par les boucles de la jauge sont proportionnellement plus importantes. Elles influent donc plus sur la valeur relevée par la jauge transversale que les déformations transversales sur la jauge longitudinale.

2 - Méthode de l’abaque :

Afin de déterminer les déformations corrigées, nous allons rechercher à l'aide l'abaque le facteur de correction Ci (i = a ou t).

Pour cela, nous avons besoin de reporter en abscisse le facteur de sensibilité des jauges au niveau transversal:  kt = 0,4%±0,5% .

Ensuite il nous faut tracer la droite de penteεa'εt' (ou εt'εa') pour déterminer le facteur de correction Ca (Ct) pour les déformations tranversales (longitudinales).

En procédant comme indiqué, nous avons déterminé Ca tel que: εa'εt'=0,34.

D'où:     Ca = 0,987.

Ainsi, on calcule la défomation transversale corrigée en utilisant la fomule: εa = Caε’a .

Donc: εa = 394,8 µm/m .

Cette valeur est très proche de celle trouvée par la méthode analytique (394,7µm/m). Notre résultat est donc valide.

On procéde de la même manière pour déterminer Ct. Cependant, l'écart entre notre valeur graphique et la valeur 1 de Ct est trop faible pour qu'on puisse le mesurer et en prendre compte. On notera donc: Ct=1 tout en sachant que en réalité Ct est très légèrement inférieur à 1.

On écrit donc par défaut:    εt = ε't = 1190 µm/m .

On calcule alors le coefficient de Poisson corrié:

ν=0,331.

Cette valeur est une fois de plus très proche de la valeur théorique pour un alliage AU4G. C'est même celle qui s'en rapproche le plus. Les corrections apportées sont donc bénéfiques.

En comparant les facteurs de correction Ct et Ca, on se rend compte à  nouveau que l'erreur causée par les boucles des jauges est bien plus importante pour la jauge transversale.

IV. Commentaires :

Grâce à ce TP, nous avons pu nous rendre compte que la flexion plane simple était une méthode efficace pour déterminer le coefficient de Poisson d'une poutre. En effet, les valeurs que nous avons trouvées pour le coefficient de Poisson sont très proches des valeurs théoriques. La mise en œuvre d'un essai de flexion plane simple est donc aussi efficace qu'un essai de traction.

Il faut toutefois faire attention aux erreurs provoquées par la conception des jauges. En effet, les corrections à apporter n'étant pas identiques pour les deux jauges, les mesures effectuées sont légèrement faussées.

Nous avons pu effectivement nous rendre compte que la correction sur la déformation longitudinale n'est pas forcément nécessaire du fait de la faible proportion des déformations transversales par rapport aux déformations longitudinales. Cette négligence n'est pas possible pour la jauge transversale. En effet, les déformations longitudinales influent de façon "conséquente" (1,5%) sur la mesure effectuée.

Afin d'évaluer les corrections à apporter, deux méthodes s'offrent à nous. Cependant, la méthode analytique nous semble plus précise, moins aléatoire que l'utilisation de l'abaque.

Par contre, l'abaque peut être très utile si on ne connaît pas le matériau qui constitue l'échantillon et qu'on cherche justement à l'identifier à partir de son coefficient de Poisson. En effet, la méthode analytique utilise le coefficient de Poisson théorique, ν0, du matériau. Si on ne connaît pas le matériau alors, on ne peut utiliser cette démarche. L'utilisation de l'abaque devvient nécessaire.

Module de Young

1- Dimensions de la poutre

Longueur :  250 mm

Largeur :  25,2 mm

Epaisseur :  6,1 mm

2 – Valeur de la charge donnant une contrainte de 100 MPa

On calcule grâce à la formule fournie dans le polycopié, la charge qui génère dans la poutre une contrainte de 100MPa:

P = σX.b.e26.L = 100×25,2×6,126×250⇒P=60,48 N.

### Grâce à ce calcul, on pourra calculer les containtes corresspondant aux différentes charges utilisées lors de l'essai.

3 – Tableau de mesures

#### Nous avons effectué les manipulations décrites dans le polycopié. Nous avons procéé à l'essai de flexion plane simple de l'échantillon en effectuant une charge (avec 11 incréments) puis la décharge avec les mêmes charges.

Nous avons relevé les déformations longitudinales correspondant à chaque charge.

Les valeurs relevées sont réunies dans le tableau suivant.

|  | Valeurs croissantes ε (µm/m) |  |  | Valeurs décroissantes ε (µm/m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge (N) | Valeurs lues | Valeurs relatives | σ (MPa) | Valeurs lues | Valeurs relatives | Module d'Young |
| 0 | 5038 | 0 | 0 | 5036 | -2 |  |
| 1 | 5062 | 24 | 1.65343915 | 5060 | 22 | 68893.29806 |
| 2 | 5088 | 50 | 3.30687831 | 5090 | 52 | 66137.56614 |
| 5 | 5170 | 132 | 8.26719577 | 5168 | 130 | 62630.27096 |
| 7 | 5224 | 186 | 11.5740741 | 5220 | 182 | 62226.2047 |
| 10 | 5304 | 266 | 16.5343915 | 5302 | 264 | 62159.36667 |
| 15 | 5432 | 394 | 24.8015873 | 5432 | 394 | 62948.19112 |
| 20 | 5560 | 522 | 33.0687831 | 5560 | 522 | 63350.15914 |
| 30 | 5832 | 794 | 49.6031746 | 5834 | 796 | 62472.51209 |
| 40 | 6100 | 1062 | 66.1375661 | 6100 | 1062 | 62276.42762 |
| 50 | 6362 | 1324 | 82.6719577 | 6366 | 1328 | 62441.05564 |
| 60 | 6624 | 1586 | 99.2063492 | 6624 | 1586 | 62551.29206 |
|  |  |  |  |  | Moyenne: | 63462.39493 |

4 – Calcul du module de Young

- Par la méthode graphique:

On trace l'évolution des défomations en fonciton de la charge pour la décharge et la charge:

On remarque que les deux tracés sont linéaires et qu'ils se superposent pratiquement pour chaque point (on discerne d'ailleurs dificilement les deux tracés). Nous sommes donc bien restés dans le domaine élastique du matériau considéré. Aucune déformation n'est défintive. Il y a bien réversibilité.

On sait que dans le domaine élastique, il existe une relation linéaire entre la contrainte, la déformation et le module d'Young telle que: σ=E×ε.

Ainsi, si l'on trace l'évolutionde la contrainte en foncion des déformations, nous pourrons déterminer le module d'young du matériau considéré en calculant la pente de la droite tracée.

On trouve ici aussi des droites ce qui est normal d'après la relation écrite un peu plus tôt. Les droites se superposent à nouveau.

Grâce aux possibilité offetes par le logiciel Excel, on peut déterminer l'équation de la courbe dde tendance linéaire pasant par l'origine pour chaque cas (carge et décharge). Il se trouve que le logiciel nous donne la même équation dans les deux cas ave un coefficient de corrélation, R2, de 1, ce qui est très bon. Cela signifie que nos mesures ont été bien réalisées et que nos résultats sont donc exploitables.

Les deux courbes de tendance ont pour équation: y = 0,0625 x. Le coeficient directeur correpond donc au module d'Young à un facteur 10-6 près car els déformations pour le tracé sont en µm/m.

On trouve donc: E = 62500 MPa.

Sachant que la valeur théorique du module d’Young de l’alliage d’aluminium (duralumin :  AU4G) est d’environ 70 000 MPa, nous obtenons un écart de 10,7% avec la valeur théorique ce qui est acceptable du point de vue expérimental (10% correspond à la limite valable d'exploitation de résultats).

- Par la méthode des moyennes

C'est cette méthode qui a été appliquée dans le tableau de valeurs. On calcule le module d'Young pour chacune des valeurs puis on fait la moyenne de toutes ces valeurs.

En procédant ainsi, nous trouvons un module d'Young de: E=63462,4MPa.

La valeur théorique étant de l'ordre de 70 000MPa, nous pouvons dire que notre résultat est cohérent. Ici, l'écart est de 9,34%, ce qui est encore très satisfaisant.

On observe tout de même que pour de faibles charges, la valeur du module d'Young est plus proche de la valeur théorique. Cela peut peut-être s'expliquer par la fatigue de l'échantillon et également par l'augmentation des erreurs de mesure au niveau de la jauge avec l'augmentation de la charge.

Conclusion générale

Ce TP nous a permis de calculer expérimentalement le coefficient de Poisson et le module de Young d’une poutre d’aluminium en flexion. Nos résultats sont assez proches des valeurs théoriques, on peut donc dire que le TP fonctionne bien, et qu’il donne aux étudiants une bonne approche de ces deux notions.

L’étude du coefficient de Poisson nous a permis de comprendre expérimentalement ce que u représente et donc son importance lors des calculs. En effet il n’est pas évident, à priori, que lorsque l’on fait un essai de flexion la poutre subisse aussi une déformation transversale non négligeable. Ceci est beaucoup moins intuitif que le fait que la fibre extérieure s’étire et que l’intérieure se rétracte. Ensuite l’étude des différents types de correction nous pousse à mieux relativiser nos mesures et donc le fonctionnement théorique des jauges d’extensométrie.

En ce qui concerne le module d’Young, ce TP nous a donné la possibilité de mettre en pratique la théorie acquise en cours. Les résultats expérimentaux étant assez satisfaisants (environ 10% d'écart avec la valeur théorique) nous montre que la détermination de E par un essai en flexion est une bonne méthode. Il serait maintenant intéressant de comparer ces valeurs avec un essai de traction, afin de savoir quel est l’essai le plus proche de la théorie.