DEGRANDI Elise								le 03/10/2002

GUERRA Anne-Sophie

## Compte rendu de TP MQ01

# ESSAI DE TORSION

### Introduction

Les objectifs de ce TP sont tout d’abord, de déterminer le module d’ élasticité transversale G et enfin d’analyser le comportement de l’éprouvette lors de l’effort appliqué jusqu’à la rupture de cette dernière. Pour se faire, on fait subir à l’éprouvette en Aluminium (AU4Pb) de section circulaire pleine un effort de torsion grâce à une machine prévue pour cet effet. On mesure alors avec un torsiomètre la valeur de l’angle de déformation (α2) lue sur le comparateur qui lui est associé, mais aussi avec la machine de torsion le moment de torsion.

| #### Caractéristique de l'éprouvette |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière | Symbole | Diamètre D (mm) | D (mm) | Ig (mm^4) | Ig (mm^4) | longueur tordue L1 pour 1 |  | L1 (mm) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aluminium | AU4Pb | 5,38 | 0,01 | 82,25 | 0,612 | 76 |  | 0,05 |

| Caractéristiques torsiomètre |  |
| --- | --- |
| Longueur de mesure L2 pour 2 (mm) | L2 (mm) |
|  |  |
| 50 | 0,1 |

Calcul de Ig :ΔIG=4×IgΔDD

1. Détermination du module d’élasticité transversale G

|  |  (rad) |  | (deg) |  | (rad) |  | C (N.m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,73E-03 |  | 0,5 |  | 1,00E-03 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1,75E-02 |  | 1 |  | 3,50E-03 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2,62E-02 |  | 1,5 |  | 7,50E-03 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | 3,49E-02 |  | 2 |  | 1,15E-02 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | 4,36E-02 |  | 2,5 |  | 1,60E-02 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 5,24E-02 |  | 3 |  | 2,10E-02 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 6,11E-02 |  | 3,5 |  | 2,50E-02 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 6,98E-02 |  | 4 |  | 3,10E-02 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7,85E-02 |  | 4,5 |  | 3,58E-02 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  | 8,73E-02 |  | 5 |  | 4,25E-02 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  (MPa) |  | (en rad/mm) |  | G (MPa) |  | G (MPa) |  |  (en rad/mm) | G (MPa) | G (MPa) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,63528438 |  | 1,15E-04 |  | 5294,19969 |  | 11160,6951 |  | 2,00E-05 | 0 | 0 |
|  |  | 6,5411375 |  | 2,30E-04 |  | 10588,3994 |  | 5909,37112 |  | 7,00E-05 | 34737,2992 | 22659,0663 |
|  |  | 19,6234125 |  | 3,44E-04 |  | 21176,7988 |  | 4406,86269 |  | 1,50E-04 | 48632,2188 | 11806,6414 |
|  |  | 27,7998344 |  | 4,59E-04 |  | 22500,3487 |  | 3391,83043 |  | 2,30E-04 | 44931,9413 | 7663,86371 |
|  |  | 35,9762563 |  | 5,74E-04 |  | 23294,4786 |  | 2772,22268 |  | 3,20E-04 | 41793,3131 | 5499,99249 |
|  |  | 40,8821094 |  | 6,89E-04 |  | 22059,1654 |  | 2311,03488 |  | 4,20E-04 | 36184,6866 | 4097,92493 |
|  |  | 52,3291 |  | 8,04E-04 |  | 24202,0557 |  | 2054,37549 |  | 5,00E-04 | 38905,7751 | 3577,02534 |
|  |  | 65,411375 |  | 9,19E-04 |  | 26470,9984 |  | 1868,81607 |  | 6,20E-04 | 39219,5313 | 2963,81064 |
|  |  | 75,2230813 |  | 1,03E-03 |  | 27059,2428 |  | 1696,28971 |  | 7,16E-04 | 39055,2037 | 2612,22569 |
|  |  | 85,0347875 |  | 1,15E-03 |  | 27529,8384 |  | 1557,09214 |  | 8,50E-04 | 37189,3438 | 2218,9756 |
| Moyenne |  | 41,0456378 |  |  |  | 21017,5526 |  |  |  |  | 36064,9313 |  |

Calcul d’incertitudes :

### II. Poursuite de l’essai jusqu’à la rupture

On poursuit l’effort appliqué sur l’éprouvette jusqu’à la rupture tout en relevant le moment de torsion sur la machine d’essai de torsion. On obtient alors le tableau suivant :

| 1 (degré) | Mt (N.m) |
| --- | --- |
| 12 | 6,9 |
| 24 | 7,2 |
| 36 | 7,8 |
| 48 | 8,1 |
| 60 | 8,3 |
| 72 | 8,6 |
| 84 | 8,7 |
| 96 | 9,1 |
| 108 | 9,2 |
| 120 | 9,5 |
| 132 | 9,5 |
| 144 | 9,8 |
| 156 | 10,1 |
| 168 | 10,2 |
| 180 | 10,3 |
| 192 | 10,4 |
| 204 | 10,6 |
| 216 | 10,7 |
| 228 | 10,7 |
| 240 | 10,8 |
| 252 | 11 |
| 264 | 11 |
| 276 | 11,1 |
| 288 | 11,1 |
| 300 | 11,2 |
| 312 | 11,3 |

| 1 (degré) | Mt (N.m) |
| --- | --- |
| 324 | 11,4 |
| 336 | 11,5 |
| 348 | 11,5 |
| 360 | 11,6 |
| 372 | 11,6 |
| 384 | 11,7 |
| 396 | 11,2 |
| 408 | 11,7 |
| 420 | 11,7 |
| 432 | 11,5 |
| 444 | 11,6 |
| 456 | 11,8 |
| 468 | 11,8 |
| 480 | 11,9 |
| 492 | 11,8 |
| 504 | 11,7 |
| 516 | 11,7 |
| 528 | 11,8 |
| 540 | 11,9 |
| 552 | 12 |
| 564 | 12 |
| 576 | 11,9 |
| 588 | 12 |
| 600 | 12,1 |
| 612 | 12,1 |
| 624 | 12 |

On obtient alors le graphe suivant, Mt(1) :

### III. Conclusion

La détermination du module d’élasticité transversale G est très imprécise. La valeur théorique donnée dans les tables est Galu= 26300 MPa.

Nos valeurs expérimentales sont :

- Analytiquement :              <G<

- Graphiquement :               <G<

Notre erreur est donc de…….(  erreur relative = Dz/zexact)

Quand on poursuit l’essai jusqu’à la rupture, on constate que l’éprouvette pour un angle alpha1 de 634,2°, ce qui correspond à un moment de 12 N.m.

Si on avait pris de l’acier inoxydable, le module d’élasticité transversale G étant plus important (G = 79000 MPa), l’éprouvette se serait cassée pour un alpha1 plus élevé ; de même pour le laiton (G = 38000MPa) et pour le bronze (G = 40500 MPa).