ETUDE D’UNE ENVELOPPE MINCE

I  INTRODUCTION

L’appareil utilisé durant ce TP a été conçu pour permettre de vérifier, par l’expérience, les diverses formules analytiques. Des jauges de déformation, placées en différents points et selon différentes orientations sur le cylindre, fournissent la possibilité d’interpréter des contraintes et les déformations pour un système de contrainte bi-axial.

L’appareil permet de supprimer toute contrainte longitudinale dans le cylindre et de déterminer ainsi de façon précise le module de Young et le coefficient de Poisson.

II DETERMINATION DE E ET V

Dans le premier cas, on n’applique à notre enveloppe mince une contrainte uniquement circonférentielle. C’est l’appareil qui nous permet cela puisqu’en vissant à fond la vis réglable, le piston vient en butée contre celle-ci et la charge axiale est alors transmise au cadre. Les jauges 1 et 6 nous permettent de mesurer les déformations longitudinales tandis que le manomètre nous permet lui de connaître la pression effective régnant à l’intérieur de l’enveloppe, on en déduit la contrainte que nous appliquons à notre enveloppe mince à l’aide de la relation :

σH = (P.d) / (2.e)

P : pression effective à l’intérieur de l’enveloppe

d : diamètre intérieur de l’enveloppe

e : épaisseur de l’enveloppe

| P (Mpa) | σH (MPa) | ε1 (μm/m) | Δε1 (μm/m) | ε2 (μm/m) | Δε2 (μm/m) | ε6 (μm/m) | Δε6 (μm/m) | ε=(ε1+ε2)/2 (μm/m) | Δε (μm/m) | E (Mpa) | ΔE (Mpa) | ν | Δν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 5,99 | 70 | 5 | -20 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | 85571,4 | 1463,6 | 0,286 | 0,019 |
| 1 | 11,98 | 140 | 5 | -45 | 5 | 140 | 5 | 140 | 5 | 85571,4 | 1463,6 | 0,321 | 0,016 |
| 1,5 | 17,97 | 215 | 5 | -65 | 5 | 215 | 5 | 215 | 5 | 83581,4 | 526,5 | 0,302 | 0,003 |
| 2 | 23,96 | 290 | 10 | -90 | 10 | 290 | 10 | 290 | 10 | 82620,7 | 1487,2 | 0,310 | 0,005 |
| 2,5 | 29,95 | 360 | 10 | -110 | 10 | 360 | 10 | 360 | 10 | 83194,4 | 913,4 | 0,306 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Moyennes: |  | 84107,9 | 1160,1 | 0,305 | 0,009 |

Nous avons ensuite à l’aide des valeurs expérimentales tracé les courbes

σH = f (ε) et ε2 = f (ε).

Sur cette courbe apparaissent comme demandé les carrés d’incertitude correspondant à chaque point. L’incertitude sur la contrainte provient de la lecture sur le manomètre, nous avons pris Δσ égale à une demie graduation du manomètre, soit Δσ = 0.5 bar, ce qui équivaut à Δσ = 0.05 MPa. L’incertitude sur les déformations provient de la lecture sur le cadran du galvanomètre, elle est aussi prise égale à une demi graduation. Nous avons changé le calibre au cours de la mesure, il était de 300 μm/m pour les valeurs de σ égale à 0.5 , 1 et 1.5 Mpa, ce qui nous donne Δε = 5 μm/m. Pour les mesures faites pour σ égale à 2 et 2.5 Mpa, le calibre était de 1000 μm/m, ce qui nous donne Δε = 10 μm/m.

Le tracé des courbes avec nos valeurs expérimentales nous permet bien de retrouver la linéarité des expressions ε2 = - ν.ε et σ = E.ε

Nous pouvons déterminer E de plusieurs manières :

- Dans le tableau, la valeur de E correspond à un point : E est alors la pente de la droite passant par l’origine et par ce point. La valeur finale qui apparaît au bas du tableau est alors la moyenne des différentes valeurs mesurées. L’incertitude sur la valeur moyenne est calculée comme la moyenne de l’écart des valeurs de la série avec la valeur moyenne trouvée précédemment :

On obtient par cette méthode E = 84107.9 ± 1160.1 MPa

- Nous déduisons E de la courbe de tendance tracée par Excel. Nous encadrons cette valeur de E en calculant la pente des droites « extrêmes » tracées à partir des carrés d’incertitude de chaque point.

On obtient E moyen =

E min =

E max =

L’écart relatif entre les deux méthodes est de        %

Nous avons procédé exactement de la même manière pour calculer le coefficient de Poisson ν :

- Dans le premier cas, avec la méthode « point par point », nous trouvons comme valeur ν = 0.305 ± 0.009

- En calculant le coefficient directeur de notre second tracé nous trouvons :

On obtient ν moyen =

ν min =

ν max =

L’écart relatif entre les deux méthodes est de        %

III VERIFICATION DU CERCLE DE MOHR

Dans ce cas l’enveloppe mince est soumise à la fois à une contrainte longitudinale et circonférentielle. Cet état double de contrainte est dû au fait que le piston situé à l’intérieur du cylindre vient en butée contre l’extrémité de celui-ci (la vis réglable est alors dévissée). On relève les déformations dans le cas d’une pression effective égale à 2 MPa, et ce dans cinq directions : 0°, qui correspond aux jauges 1 et 6, mesurant les déformations circonférentielles. Cette direction est prise comme référence pour le cercle de Mohr des déformations. Les autres directions de mesure correspondent à θ = 30° (J5), 45° (J4), 60° (J3), 90° (J2).

| Valeurs expérimentales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jauge i = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| εi (μm/m) | 230 | 55 | 105 | 155 | 200 | 225 |

Nous traçons le cercle de Mohr des déformations à partir des valeurs suivantes :

εI = εH = (ε1 + ε6 ) / 2 = 227.5 μm/m

εII = εL = ε2 = 55 μm/m

Nous déterminons, en mesurant :

ε30 = 	    μm/m

ε45 = 	    μm/m

ε60 = 	    μm/m

IV VERIFICATION ANALYTIQUE

Nous nous servons dans cette partie des valeurs de E et ν qui apparaissent dans le tableau, soit E = 84107.9 MPa et ν = 0.305

Les formules utilisées sont les suivantes :

- σI = E * ( εI + νεII ) / ( 1 – ν2 ) = 22.65 MPa

- σII = E * ( εII + νεI ) / ( 1 – ν2 ) = 11.54 MPa

- εθ = εII + ( εI – εII ) / 2 * ( 1 - cos(2θ) )

- d’où ε30 = 141.25 μm/m  l’erreur avec la valeur expérimentale vaut e = 9.7 %

ε45 = 184.34 μm/m   e = 8.5 %

ε60 = 98.13 μm/m  e = 7.0 %

CONCLUSION

Ce TP nous a permis de calculer expérimentalement le coefficient de Poisson et le module de Young dans le cas de contraintes appliquées à une enveloppe mince. Nous sommes plutôt satisfait des écarts trouvés entre nos valeurs expérimentales et celles théoriques, on peut ainsi conclure sur la précision de la méthode d’extensiométrie.