FICHE RESULTATS

Mesures

| Référence | Matière | diamètre | IG | Longueur totale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ 39 | Laiton | 6 | 127,234 | 76 |  |  |  |  |
| mesure N° | α 1° | α1 (rad) | α2 (rad) | C | ζ |  | G |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pour α1 (rad) | Pour α2 (rad) |
| 1 | 0,5 | 0,00872665 | 0,0021 | 0,2 | 4,72 |  | 13689,67 | 37426,35 |
| 2 | 1 | 0,01745329 | 0,0062 | 0,6 | 14,15 |  | 20534,43 | 38030,01 |
| 3 | 1,5 | 0,02617994 | 0,012 | 1 | 23,58 |  | 22816,03 | 32748,06 |
| 4 | 2 | 0,03490659 | 0,0176 | 1,4 | 33,01 |  | 23956,83 | 31259,51 |
| 5 | 2,5 | 0,04363323 | 0,0218 | 1,8 | 42,44 |  | 24641,31 | 32447,62 |
| 6 | 3 | 0,05235988 | 0,027 | 2,2 | 51,87 |  | 25097,63 | 32020,33 |
| 7 | 3,5 | 0,06108652 | 0,032 | 2,6 | 61,3 |  | 25423,58 | 31929,36 |
| 8 | 4 | 0,06981317 | 0,0365 | 3,2 | 75,45 |  | 27379,24 | 34452,75 |
| 9 | 4,5 | 0,07853982 | 0,0419 | 3,9 | 91,96 |  | 29660,84 | 36577,79 |
| 10 | 5 | 0,08726646 | 0,046 | 4,3 | 101,39 |  | 29432,68 | 36734,78 |
|  |  |  |  |  | Moyenne : |  | 24263,224 | 34362,656 |
|  |  |  |  |  | Ecart type : |  | 4662,43731 | 2596,76792 |

# Incertitudes

|  | Incertitudes |  |
| --- | --- | --- |
| T | G (α 1) | G (α 2) |
| 2,596 | 9674,03347 | 36784,7554 |
| 3,06583333 | 5612,7442 | 12725,741 |
| 3,537 | 3954,77853 | 6222,1314 |
| 4,00835714 | 3068,75584 | 4217,3274 |
| 4,47977778 | 2518,88947 | 3507,38596 |
| 4,95122727 | 2144,70656 | 2854,87656 |
| 5,42269231 | 1873,70853 | 2438,70721 |
| 6,1303125 | 1722,61052 | 2250,2444 |
| 6,95594872 | 1617,40307 | 2054,72227 |
| 7,42740698 | 1469,3524 | 1897,77792 |

## Valeur de G

| 25304,269 | < G < | 31278,2431 |
| --- | --- | --- |

Poursuite de l’essai jusqu’à rupture

| α 1(degré) | α 1 (radian) | C (Nm) | α 1(°) | α 1 (radian) | C (Nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,01 | 0,2 | 461 | 8,05 | 15,4 |
| 1 | 0,02 | 0,6 | 473 | 8,26 | 15,4 |
| 1,5 | 0,03 | 1 | 485 | 8,46 | 15,5 |
| 2 | 0,03 | 1,4 | 497 | 8,67 | 15,6 |
| 2,5 | 0,04 | 1,8 | 509 | 8,88 | 15,6 |
| 3 | 0,05 | 2,2 | 521 | 9,09 | 15,7 |
| 3,5 | 0,06 | 2,6 | 533 | 9,30 | 15,8 |
| 4 | 0,07 | 3,2 | 545 | 9,51 | 15,8 |
| 4,5 | 0,08 | 3,9 | 557 | 9,72 | 15,8 |
| 5 | 0,09 | 4,3 | 569 | 9,93 | 15,8 |
| 17 | 0,30 | 9,6 | 581 | 10,14 | 15,9 |
| 29 | 0,51 | 10,6 | 593 | 10,35 | 16 |
| 41 | 0,72 | 10,8 | 605 | 10,56 | 16,1 |
| 53 | 0,93 | 11,6 | 617 | 10,77 | 16,2 |
| 65 | 1,13 | 11,7 | 629 | 10,98 | 16,2 |
| 77 | 1,34 | 12 | 641 | 11,19 | 16,4 |
| 89 | 1,55 | 12,2 | 653 | 11,40 | 16,4 |
| 101 | 1,76 | 12,4 | 665 | 11,61 | 16,4 |
| 113 | 1,97 | 12,5 | 677 | 11,82 | 16,5 |
| 125 | 2,18 | 12,6 | 689 | 12,03 | 16,5 |
| 137 | 2,39 | 12,8 | 701 | 12,23 | 17,2 |
| 149 | 2,60 | 13 | 713 | 12,44 | 17,3 |
| 161 | 2,81 | 13,6 | 725 | 12,65 | 17,4 |
| 173 | 3,02 | 13,6 |  |  |  |
| 185 | 3,23 | 13,8 |  |  |  |
| 197 | 3,44 | 13,8 |  |  |  |
| 209 | 3,65 | 13,9 |  |  |  |
| 221 | 3,86 | 14 |  |  |  |
| 233 | 4,07 | 14 |  |  |  |
| 245 | 4,28 | 14,2 |  |  |  |
| 257 | 4,49 | 14,2 |  |  |  |
| 269 | 4,69 | 14,3 |  |  |  |
| 281 | 4,90 | 14,3 |  |  |  |
| 293 | 5,11 | 14,4 |  |  |  |
| 305 | 5,32 | 14,6 |  |  |  |
| 317 | 5,53 | 14,6 |  |  |  |
| 329 | 5,74 | 14,8 |  |  |  |
| 341 | 5,95 | 14,8 |  |  |  |
| 353 | 6,16 | 14,8 |  |  |  |
| 365 | 6,37 | 14,9 |  |  |  |
| 377 | 6,58 | 15 |  |  |  |
| 389 | 6,79 | 15 |  |  |  |
| 401 | 7,00 | 15,1 |  |  |  |
| 413 | 7,21 | 15,2 |  |  |  |
| 425 | 7,42 | 15,2 |  |  |  |
| 437 | 7,63 | 15,3 |  |  |  |
| 449 | 7,84 | 15,4 |  |  |  |

GRAPHES

G en fonction de α

# Poursuite de l’essai jusqu’à rupture