## Etude d’une enveloppe mince

## Introduction

## Lors de ce TP, nous allons étudier les différentes propriétés des enveloppes minces. Pour cela, nous disposons d’une enveloppe mince sur laquelle sont placées six jauges de déformations orientées de six façons différentes. Nous faisons subir à cette enveloppe différentes pressions et nous relevons les déformations.

## Selon les contraintes que l’on va mesurer, on peut déterminer le module d’Young et le coefficient de Poisson de l’enveloppe mince.

## Par la suite, avec ces valeurs, on comparera les valeurs expérimentales des déformations avec celles données par la théorie et par le cercle de Mohr.

## I. Caractéristique de l’enveloppe

| Caractéristiques de l'enveloppe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matériau | Diamètre intérieur d (mm) | Epaisseur e (mm) |
| Alliage d'aluminium | 76,2 | 3,18 |

## Remarque : Plus tard, on supposera que l’incertitude sur les mesures en mm est de 0,05 mm.

## II. Détermination de E et 

## Les mesures sont regroupées dans le tableau suivant :

| p (Mpa) | H (Mpa) | 1 (um/m) | 1(um/m) | 2 (um/m) | 2 (um/m) | 6 (um/m) | 6 (um/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 5,99 | 69 | 2 | -23 | 2 | 71 | 2 |
| 1 | 11,98 | 135 | 2 | -50 | 2 | 137 | 2 |
| 1,5 | 17,97 | 210 | 10 | -70 | 10 | 212,5 | 10 |
| 2 | 23,96 | 285 | 20 | -95 | 20 | 287,5 | 20 |
| 2,5 | 29,95 | 355 | 20 | -120 | 20 | 352,5 | 20 |

## La pression est mesurée en bar ( 10 bar = 1 Mpa). L’incertitude sur cette valeur est 0,2 bar soit 0,02 Mpa.

## Pour connaître H, la contrainte circonférentielle  , on utilise la formule suivante :

## H = p.d2.e

## Lors de la lecture des déformations, vu l’imprécision de l’appareil de mesure, on estime que l’incertitude est de 1 graduation et non pas de 0,5 graduation, comme d’habitude. Il faut ensuite convertir selon l’échelle de lecture pour avoir l’incertitude correcte.

## Grâce à ce tableau, on peut déterminer le module d’Young et le coefficient de Poisson car :

## circonférentielle= H = σHEsoit E=σHεH

## et longitudinal =L= 2 υσHEsoit υ=−ε2.EσH

Finalement, on obtient le tableau de résultats suivant :

|  |  |  (um/m) | E (Mpa) | E (Mpa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 2 | 85579,51 | 5868,31 | 0,33 | 0,05 |
|  | 136 | 2 | 88096,56 | 3057,47 | 0,37 | 0,03 |
|  | 211,25 | 10 | 85073,13 | 5161,44 | 0,33 | 0,05 |
|  | 286,25 | 20 | 83710,97 | 6685,91 | 0,33 | 0,06 |
|  | 353,75 | 20 | 84672,31 | 5464,51 | 0,34 | 0,05 |
| Moyenne : | 211,45 |  | 85426,50 | 5247,53 | 0,34 | 0,05 |

On a donc E = 85426,50 Mpa et = - 0,34.

Ces valeurs respectent l’ordre de grandeur des métaux, puisque Ealu=70500MPa  et          Eacier= 210000Mpa et alu= 0,34 et uacier =0,29. Cependant, on dispose d’une poutre en alliage d’aluminium, on devrait donc avoir pour E et u les valeurs de l’aluminium. Or, Ealu=70500Mpa et alu= 0,34. La différence sur le module est sûrement due au fait que l’on a un alliage et non pas de l’aluminium pur. L’erreur sur les valeurs expérimentales est :

ΔE=Ethéo−EexpEthéo=70500−85426,570500=−0,21soit 21%, ce qui  est une valeur correcte au vue de la manipulation que nous avons fait.

## III . Vérification du cercle de Mohr

a) Vérification sur le cercle

Dans cette partie, nous allons déterminer les valeurs de déformations dans plusieurs directions pour une charge donnée de 2 Mpa.  Les jauges sont orientées selon six directions différentes et indicées comme suit :

1=0°             4=45°

2=90°           5=60°

3=30°           6=180°

| # Valeurs expérimentales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jauge i = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| εi (μm/m) | 240±10 | 23±2 | 91±2 | 138±10 | 200±10 | 235±10 |
| εi | 2,4.10-4 | 0,23.10-4 | 0,91.10-4 | 1,38.10-4 | 2.10-4 | 2,35.10-4 |

On a ε1=εH=ε1+ε62=237,5 μm/m

et εII = εL = ε2 = 23 μm/m

Tracé du cercle de Mohr :

On place sur un repère les points A et B tels que OB = εII et OA = εI

ω est le centre du cercle tel que Oω=OB+BA2

Pour obtenir ε30, on repère 2θ=60 sur le cercle et on obtient alors le point M sur le cercle. Par projection sur l’axe des abscisses, on trouve le point P ce qui va permettre de mesurer OP=ε30.

De même, pour ε45 et ε60.

D’où ε30 =74 m/m

ε45 =130 m/m

ε60 = 184m/m

On trouve des valeurs beaucoup plus arrondies avec le cercle de Mohr et légèrement plus faible que les valeurs trouvées lors de l’expérience. Le choix de l’échelle ( 1cm 20m/m) en est sûrement la raison.

## b) Vérification analytique

Par la suite, on se sert des valeurs de E et ν trouvées précédemment, soit  E =85426,50 Mpa et ν =0,34.

Détaillons les étapes de calcul pour déterminer εθ :

σH=pd2e=σI soit σH=2×76,22×3,18=23,96Mpa

σL=pd4e=σIIsoit σH=2×76,24×3,18=11,98Mpa

εI=σIE−νσIIEsoit εI=23,9685426,50−0,34.11,9885426,50=2,33.10-4

εII=σIIE−νσIEsoit εI=11,9885426,50−0,34.23,9685426,50=4,88.10-5

De cette façon, on peut déterminer εθ grâce aux formules suivantes :

εθ=εI+εII2+εI−εII2cos2θ

On trouve  pour  =30°, ε30=2,33.10−4+4,88.10−52+2,33.10−4−4,88.10−52cos60=0,949.10-4

De même, pour  =60°, on a 60=1,87.10-4 et pour  =45°, 45=1,409.10-4. Les résultats sont cohérents avec ce qui a été trouvé par la méthode du cercle de Mohr et avec les jauges de déformations.

### Comparaison des résultats avec les trois méthodes

|  | Jauges | Cercle de Mohr | Théorie |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0,91.10-4 | 0,74.10-4 | 0,949.10-4 |
| 45 | 1,38.10-4 | 1,30.10-4 | 1,409.10-4 |
| 60 | 2,0.10-4 | 1,84.10-4 | 1,87.10-4 |

Une valeur est plus problématique que les autres (30 avec le cercle de Mohr). Il y a peut-être un problème d’échelle ou de lecture de valeur.

Les autres valeurs en revanche sont assez proches ave les trois méthodes mais les calculs théoriques sont cependant plus proches de l’expérience que le cercle de Mohr. On en conclue donc que cette méthode géométrique est une méthode de vérification ou d’approximation mais ne peut donner une valeur juste car elle engendre beaucoup d’incertitudes (au tracé, à la lecture, à la conversion en cm).