## Conclusion

Tout d’abord nous allons récapituler les valeurs de G trouvées par le calcul numérique (Cf tableau) :

|  | ### Avec 1 | ### Avec 2 |
| --- | --- | --- |
| Moyenne | 11024 MPa | 1455 MPa |
| Ecart Type | 4834 | 5895 |

A ce stade de l’étude nous notons que le module de cisaillement trouvé est très éloigné de la valeur trouvée dans les abaques. En effet nous calculons un G de l’ordre de 12 000 MPa alors que la valeur abaque est de 26 300 MPa pour de l’aluminium. Ceci est tout d’abord dû au fait que nous avons travaillé sur une valeur moyenne. La valeur finale est plutôt de l’ordre de 15 000 MPa. Mais comme les premières valeurs sont plutôt autour de 6 800 MPa, ceci nous étonne peu. En calculant l’écart type, nous remarquons qu’il est très élevé (de l’ordre de 5000 MPa). Nous en concluons donc que les premières valeurs calculées ne doivent pas être prises en compte. C’est pour ceci que  nous cherchons à calculer G d’une autre manière : en utilisant le pente de la droite.

Formules utilisées (après intégration de θ=dαdx=MtGIG) :

Pente lue = IGGli

Après avoir calculé le module de cisaillement d’après les pentes des deux courbes, on trouve les valeurs suivantes :

| Pente | IG | li | G |
| --- | --- | --- | --- |
| 29300 | 127.2 | 76 | 17506 MPa |
| 52900 | 127.2 | 50 | 20794 MPa |

On remarque que les valeurs sont déjà plus proches de celle de l’abaque. On en conclue donc que « la méthode des pentes » donne une meilleure approximation du module cisaillement que « celle de la moyenne ».Il sera donc préférable d’utiliser cette dernière méthode pour ce type d’expérimentation.

La courbe allant jusqu’à la rupture nous montre que l’aluminium possède un fort pouvoir de plasticité. En effet le plateau correspondant à cette partie est très long. Le point de rupture est situé à environ 1.5 tour de rotation, ce qui est très important. C’est donc un matériau très ductile.

L’aluminium est donc un matériau qui doit être utilisé lorsque le mécanisme ne nécessite pas une limite élastique très importante, mais une limite de plasticité plus grande. Un autre avantage de ce matériau réside aussi évidemment dans sa faible masse volumique (2.7g/cm3).