ESSAI DE TORSION

- Description de la manipulation

Nous avons réalisé lors de ce TP l’essai de torsion d’une éprouvette d’alliage d’aluminium de référence MT R dont les caractéristiques sont les suivantes :

  - Diamètre : 6 mm

  - Longueur tordue : 76 mm

  - Le moment quadratique polaire, par rapport au centre de gravité G, est donné par la formule IG =  л*D4 / 32, soit ici :

IG = л*64 / 32 = 127.23 mm4

Le banc dont nous disposons ici nous permet d’appliquer une déformation en torsion, on lit alors celle-ci en degré (α1) sur le banc ou en radian sur le comparateur (α2). La lecture sur le comparateur s’effectue à l’aide d’un torsiomètre que l’on fixe sur l’éprouvette à l’aide de deux vis. L’entraxe de ces deux vis est fixé, on mesure ainsi la déformation α2 sur une longueur de 50mm. Ayant serré ces deux vis de manière conséquente, on a marqué l’éprouvette. Ces modifications locales de la section de l’éprouvette seront à l’origine du phénomène de concentration de contraintes qui se vérifiera lors de la deuxième partie de la manipulation.

Le couple correspondant est lu sur un dynamomètre, gradué en N.m connaissant le bras de levier.

- Détermination du module d’élasticité transversale G

On étudie pour cela les déformations dans le domaine élastique. On peut faire une analogie entre ce module G, aussi appelé module de coulomb, et le module d’Young dans le cas d’un essai de traction. A savoir que dans le domaine élastique, la rotation α d’une section rapportée à la distance l la séparant de la section d’encastrement, est proportionnelle au couple Mt que l’on applique à l’éprouvette.

On réalise l’étude pour des déformations allant jusqu’à 5 degrés, avec un incrément de 0.5 degré, ce afin de rester dans le domaine élastique. Comme dit plus haut, l’angle α2 est mesuré entre deux sections distantes de 50mm tandis que α1 est mesuré entre deux facettes situées aux extrémités de la longueur tordue. Le rapport Li / αi est fonction linéaire de Mt. On en déduit le module de Coulomb ou module d’élasticité transversale, donné par la formule :

A partir de nos valeurs expérimentales, nous pouvons déterminer le module d’élasticité transversale G de deux manières. La première méthode est dite «  point par point », on calcule alors pour chaque couple ( Mt, αi ) le module de Coulomb en se basant sur la relation linéaire qui les lie, à savoir :

Gi = ( Mt * Li) / ( IG * αi )

On obtient ainsi autant de valeur de G que de couples de mesure. La valeur finale est alors la moyenne des valeurs trouvées, l’incertitude sur celle-ci est la moyenne des écarts entres les valeurs calculées et celle moyenne.

| α1 (deg) | alpha1 (rad) | alpha1/l1 (rad/mm) | α2 (*0,001rad) | alpha2/l2 (rad/mm) | Mt (N.m) | Gα1 (Mpa). | ∆Gα1 (Mpa) | Gα2 (Mpa). | ∆Gα2 (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,0087 | 0,0001 | 0,003 | 0,00006 | 0,2 | 13690,07. | 1731,63 | 26199,27. | 6714,34 |
| 1 | 0,0175 | 0,0002 | 0,0085 | 0,00017 | 0,3 | 10267,55 | 5154,15 | 13870,20 | 5614,72 |
| 1,5 | 0,0262 | 0,0003 | 0,014 | 0,00028 | 0,5 | 11408,39 | 4013,31 | 14035,32 | 5449,60 |
| 2 | 0,0349 | 0,0005 | 0,019 | 0,00038 | 0,8 | 13690,07 | 1731,63 | 16546,91 | 2938,02 |
| 2,5 | 0,0436 | 0,0006 | 0,024 | 0,00048 | 1,1 | 15059,08 | 362,62 | 18012,00 | 1472,93 |
| 3 | 0,0524 | 0,0007 | 0,029 | 0,00058 | 1,5 | 17112,59 | 1690,89 | 20327,02 | 842,09 |
| 3,5 | 0,0611 | 0,0008 | 0,034 | 0,00068 | 1,8 | 17601,52 | 2179,82 | 20805,30 | 1320,38 |
| 4 | 0,0698 | 0,0009 | 0,039 | 0,00078 | 2,1 | 17968,22 | 2546,52 | 21160,95 | 1676,02 |
| 4,5 | 0,0785 | 0,0010 | 0,044 | 0,00088 | 2,4 | 18253,43 | 2831,73 | 21435,77 | 1950,84 |
| 5 | 0,0873 | 0,0011 | 0,049 | 0,00098 | 2,8 | 19166,10 | 3744,40 | 22456,52 | 2971,59 |
|  |  |  |  | Moyenne |  | 15421,70 | 2598,67 | 19484,93 | 3095,05 |

G1 = 15421.7 ± 2598.7 MPa

G2 = 19484.9 ± 3095.1 MPa

Pour la seconde méthode, on trace la partie linéaire de la courbe :

Mt = f ( αi / Li)

- Poursuite de l’essai jusqu'à rupture

Comme indiqué ci-dessus on continue à déformer l’éprouvette, avec un incrément  de 12 degrés. Bien qu’il faille réaliser l’opération un nombre important de fois (on fait subir à l’éprouvette une rotation d’environ deux tours), il convient de ne pas se précipiter afin de coller au plus près possible des hypothèses : la déformation doit être une succession d’états d’équilibre. Dans le cas contraire on applique un effort dynamique qui va fausser la valeur du couple nécessaire pour ramener l’éprouvette à son état initial, que l’on juge à l’aide d’un niveau à bulle.

Il était possible de prévoir où l’éprouvette allait se rompre. Dans le cas d’une éprouvette vierge de toute marque, celle-ci doit céder aux extrémités, là où la section commence à augmenter (phénomène de concentration de contraintes). Mais nous avions marqué l’éprouvette en y fixant le torsiomètre, les marques ont été suffisantes pour que l’éprouvette se rompe au niveau de l’une d’elles.

Nos valeurs expérimentales nous ont permis de tracer le graphe suivant. Malgré la présence d’un saut probablement dû à un changement dans la référence que nous avions sur le niveau à bulle, la courbe correspond bien à ce que l’on pouvait attendre dans le cas d’un matériau homogène. On peut aussi remarquer qu’apparaît sur la courbe une partie du domaine élastique.